Установление механизма плазмон-индуцированной полимеризации акриламида на золотых наноструктурах

Сопова Н.С., Громова С.А., Волосников М.И., Боченков В.Е.

Студент, 6 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nina.sopova@chemistry.msu.ru

Гибридные наносистемы «металл-полимер» весьма перспективны для использования в качестве высокочувствительных сенсоров с пределами обнаружения до 1 молекулы, что весьма важно для анализа биомолекул. Для изготовления данных наноструктур удобный и легко контролируемый подход предоставляет процесс плазмон-индуцированной полимеризации (ПИП), в котором энергия плазмонного резонанса используется для инициации полимеризации. [1] При возбуждении плазмонного резонанса происходит локальное усиление электромагнитного поля, в результате чего также происходит генерация высокоэнергетических носителей заряда – горячих электронов и дырок, релакцирующих в виде теплового излучения. Соответственно, предполагается, что возможно два основных пути инициирования ПИП: за счет горячих носителей заряда (фотоэлектронная инжекция) и за счет локализованного нагрева (термическое инициирование). Определение конкретного механизма – важная задача с точки зрения контроля роста и локализации полимера на наноструктурах. Большинство существующих работ, посвященных ПИП, указывает на реализацию механизма фотоэлектронной инжекции, основываясь на необходимости использования фотосенсибилизаторов для инициирования ПИП, а также на локализации роста полимера в местах наибольшего плазмонного усиления электромагнитного поля около наноструктур. [2] В недавней работе [3] было установлено образование акриламидного геля в водном растворе акриламида с растущими наночастицами золота при облучении солнечным светом, без использования дополнительных фотосенсибилизаторов, при этом авторами предполагается ПИП, однако конкретный механизм инициации не установлен. Наша работа посвящена установлению механизма инициирования полимеризации акриламида в описанной системе [3], а также на золотых наностержнях и перфорированных пленках.

При изучении инициирования полимеризации при различных длинах волн, времени и интенсивности облучения, было установлено, что предложенный в работе [3] процесс не является ПИП, а процесс инициируется при облучении светом в диапазоне ближнего УФ (360-400 нм), что соответствует электронным переходам в частице AuCl4- и указывает на окислительно-восстановительное инициирование радикальной полимеризации. Для инициирования ПИП на наностержнях и перфорированных золотых нанопленках, показана значительная роль фотосенсибилизаторов, что указывает на реализацию механизма фотоэлектронной инжекции.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова (тема № АААА-А21-121011590090-7).

Авторы выражают искреннюю благодарность С.В. Максимову за выполнение электронно-микроскопических исследований. Исследование проводилось при поддержке ЦКП МГУ «Нанохимия и наноматериалы».

Литература

1. I. Kherbouche, et al. Plasmon-Mediated Surface Functionalization: New Horizons for the

Control of Surface Chemistry on the Nanoscale/ Chem. Mater. V.32 (2020) P.5442−5454.

2. F. Kameche, et al. Probing Plasmon-Induced Chemical Mechanisms by Free-Radical Nanophotopolymerization/ J. Phys. Chem. C V.125 (2021) P.8719−8731.

3. N.M. Aguilar, et al. Polyacrylamide‑based nanocomposite hydrogel prepared by synergistic solar light‑induced polymerization/ Macromol. Res. V.33 (2025) P.399−405.