Селективная изоляционная композиция на основе обратной эмульсии с гелеобразователем в дисперсной фазе для ограничения водопритока в добывающие скважины

Аксенова С.В., Силин М.А.

Аспирант, 5 год обучения

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

E-mail: aksenova.s@gubkin.ru

На фоне ежегодного увеличения числа месторождений с осложнёнными геолого-физическими характеристиками и объектов с трудноизвлекаемыми запасами отмечается устойчивый рост количества горизонтальных скважин. Так, по прогнозам Минэнерго РФ, после 2030 года проходка в бурении России может выйти на 35 млн метров в год с долей горизонтальных скважин 80% этого объема.

В настоящий момент средний показатель обводненности добывающих скважин по стране достиг 86%, а на отдельных месторождениях стремится к 92-98%. Несмотря на большое число теоретических исследований и практических разработок к настоящему времени, решение проблемы требует создания новых подходов для эффективной ликвидации водопритоков в горизонтальных скважинах. Ситуацию дополнительно осложняет наличие объектов с высокой минерализацией пластовых вод.

Одним из перспективных реагентов с точки зрения применения в технологиях селективной изоляции водопритока в добывающих скважинах является гидролизованный полиакрилонитрил (ГИПАН) и композиции на его основе [1]. Селективное действие ГИПАНа основано на его различной реакции с пластовыми флюидами. Раствор полимера мгновенно коагулирует при контакте с ионами поливалентных металлов (например, Ca²⁺, Mg²⁺, Fe²⁺), содержащихся в пластовой воде, образуя осадок или эластичный гель различной прочности. Важно отметить, что это не происходит при контакте раствора полимера с нефтью. Существующие технологии изоляции водопритока на основе ГИПАНа изначально ограничены применением в призабойной зоне и не позволяют производить глубокую радиальную закачку обрабатывающего состава в пласт. Это ограничение требует внедрения специальных инженерных решений для предотвращения преждевременного гелеобразования в стволе скважины и скважинном оборудовании.

В работе предлагается новый способ применения ГИПАНа в качестве реагента для ОВП. Разработанная композиция представляет собой обратную эмульсию, в которой дисперсионной средой является раствор ПАВ-эмульгатора в углеводородном растворителе, а раствор ГИПАНа со сшивателем выступает в роли дисперсной фазы [2]. Лабораторные исследования, описанные в данной работе, включают в себя определение оптимальной концентрации полимера и сшивающего агента на основании реологических исследований и данных об объеме и структуре геля и осадка, подбор концентрации ПАВ-эмульгатора для приготовления стабильной эмульсионной композиции при различных температурах. С помощью экспресс-методики, разработанной автором, была проведена оценка возможности образования изоляционного экрана эмульсионной композиции для ограничения водопритока в добывающие скважины для объектов с различной минерализацией пластовых вод. Проведенные фильтрационные испытания на нефтенасыщенной и водонасыщенной насыпных моделях пласта с использованием реальных пластовых флюидов доказали эффективность композиции и перспективность ее применения в промысловых условиях.

Литература

- Химические методы ограничения водопритока в нефтяные скважины [Текст] : [справочное пособие] / С. А. Демахин, А. Г. Демахин. - Москва : Недра, 2011. - 213 с. : ил., табл. - Рез. на англ. яз. - Библиогр.: с. 195-212 (435 назв.).

- Surfactant–Polymer Composition for Selective Water Shut-Off in Production Wells / L. Magadova, M. Silin, V. Gubanov, S. Aksenova // Gels. – 2024. – Vol. 10, No. 2. – P. 117. – DOI 10.3390/gels10020117.