Разработка и исследование сорбентов на основе литий-алюминиевых слоистых двойных гидроксидов, легированных  переходными металлами, для извлечения лития из растворов
Н. А. Попонина, М. А. Мошкова 
Студент, 2 курс магистратуры
Национальный исследовательский университет ИТМО
napoponina@itmo.ru

В последние десятилетия наблюдается экспоненциальный рост спроса на литий, обусловленный увеличением производства литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, портативной электроники и систем аккумулирования энергии [1]. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, к 2030 году глобальный спрос превысит 2,5 млн тонн в год, что усугубит дефицит при ограниченных запасах [2]. Литий как стратегический элемент требует эффективных методов извлечения из альтернативных источников, включая рассолы и геотермальные воды. Традиционные технологии, такие как солнечное испарение, электролиз и жидкостная экстракция, характеризуются высокой энергоемкостью, экологическими рисками и низкой селективностью к Li⁺ по отношению к Na⁺, K⁺, Mg²⁺ и Ca²⁺ [3, 4].
      Перспективным подходом являются сорбционные методы на основе адсорбции лития специализированными материалами, обладающими высокой емкостью, селективностью, стабильностью и способностью к  регенерации. К существующим сорбентам относятся гидроксиды, оксиды, силикагель. Слоистые двойные гидроксиды (LDH) привлекают внимание благодаря пористости, наличию активных центров, стабильности и возможности поверхностной модификации.
      В настоящей работе разработаны сорбенты на основе слоистых двойных гидроксидов лития-алюминия, легированные переходными металлами (Zn, Co). Влияние легирующих элементов проявляется в следующих эффектах:

- Формирование дополнительных активных центров: ионы Zn²⁺ и Co²⁺ замещают Al³⁺ в октоэдрических позициях, генерируя дефекты и повышая емкость адсорбции за счет ионного обмена и координации;

- Оптимизация селективности: изменение электронной структуры слоев усиливает предпочтение к Li⁺ благодаря стерическим и электростатическим факторам;

- Стабилизация структуры

Синтез исследуемых соединений был проведён золь-гель методом. С помощью метода порошковой рентгеновской дифракции определены фазовый состав и степень кристалличности полученных сорбентов. Характерное смещение рефлексов, соответствующих плоскостям (003) и (006), в область меньших углов 2θ свидетельствует об увеличении межплоскостного расстояния d₀₀₃ кристаллических решеток в соответствии с законом Брэгга (nλ = 2d sinθ). 
   С помощью метода ионной хроматографии оценили динамическую сорбционную ёмкость сорбентов. Для образца без примесей, она составила 5,67 мг/г, для сорбента, легированного цинком, составила 7,67 мг/г, легированного кобальтом – 12,48 мг/г. Работа была выполнена при поддержке государственного задания №FSER-2025-0016 в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Литература

1.International Energy Agency. Global EV Outlook 2023. Paris: IEA, 2023. 120 с.

2.Flexer V., Baspineiro C. F., Galli C. I. Lithium recovery from brines // Science of The Total Environment. 2018. Т. 639. С. 1188-1204.

3.U.S.Geological Survey. Mineral Commodity Summaries 2024:Lithium.Reston:USGS,2024. 20 с.

4.Moshkova M. A., Doroshenko I. V., Filippova I. S. [и др.]  //Desalination. 2025. Т. 616. С. 11933