Разработка абразивостойких прозрачных материалов на основе стекла для защиты аппаратных датчиков

Виноградов Д.В.1,2, Веселов И.А.1 Шахгильдян Г.Ю.1

Студент, 1 курс магистратуры

1РХТУ им. Д.И. Менделеева, факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия 
2АО «НИТС им. В.Ф. Солинова», Москва, Россия

E-mail: vdvhostagedaniil@yandex.ru

Защита критически важного оборудования от механических воздействий в условиях интенсивной эксплуатации является одной из приоритетных задач современной инженерии и материаловедения. Особую актуальность проблема приобретает в области специальной транспортной техники, где датчики и оптические системы подвергаются ударным нагрузкам, вибрациям, истиранию и резким перепадам температур, при необходимости сохранения оптической прозрачности [1].

В этой связи требуется разработка прозрачных материалов, которые обеспечат защиту от указанных нагрузок, при сохранении технологичности их производства. Процесс термохимического упрочнения стекла, представляющий собой взаимную диффузию ионов Na+ и K+ в поверхностных слоях за счет погружения материала в расплав KNO3 при температуре ниже Tg, является оптимальным способом упрочнения как стекол [2], так и ситаллов [3] тонких номиналов, что актуально для указанной проблемы.

В рамках исследования было проведено сравнение пяти материалов: трех промышленных стекол марок: «Optifloat» и «Optiwhite» (система Na2O-CaO-SiO2), «KK3» (система Na2O-Al2O3-SiO2), а также двух лабораторно синтезированных материалов: стекла системы ZnO-MgO-Al2O3-SiO2 и ситалла, полученного на его основе, в состав которого было добавлено 5 мол. % Na2O («5Na» и «5Na-GC» соответственно). Оптимальность режима ионного упрочнения определялась путем сравнения значений микротвердости по Виккерсу после упрочнения (при помощи микротвердомера HVS-1000). Режимы упрочнения включали: температуры 440, 450, 460, 470 °C в течение 1, 6, 24 часов. В результате для всех пяти материалов наиболее эффективным режимом является: 450 °C в течение 24 часов. Микротвердость стекла «Optifloat» возросла с 5,46 до 6,50 ГПа, «Optiwhite» с 5,39 до 6,51 ГПа, «KK3» с 5,75 до 7,94 ГПа [4], «5Na» с 6,58 до 7,87 ГПа, «5Na-GC» с 8,48 до 9,22 ГПа соответственно. Спектры пропускания образцов, полученные с помощью спектрофотометра Shimadzu UV-3600, показали прозрачность выше 80%, что говорит об отсутствии негативного влияния ионного обмена на оптические свойства материалов в видимой области [4].

Таким образом в работе был подобран оптимальный режим ионного обмена для наибольшего прироста микротвердости без потери прозрачности. Результаты подтверждают перспективность выбранных материалов и метода упрочнения. Дальнейшая работа будет сфокусирована на достижении наилучшей абразивостойкости среди всех материалов.

Выражаем свою благодарность заведующему кафедрой ХТСиС профессору Сигаеву В.Н., доценту кафедры ХТСиС Савинкову В.И. и начальнику НПЛ №23 Татьянину Р.А.

Литература

1. Артюхина М. А., Бекмухамедова С. Р., Брест В. А., под ред. В. Ф. Солинова. Конструкционная оптика. М.: АБ «Интер», 2017. 284 с.

2. Lee H., Lee, J., Kim, S. et al. Flexible ultra‐thin glass with low Young's modulus for foldable display // Journal of the American Ceramic Society. 2026. Т. 109. №. 1. С. e70395.

3. Xu G. et al. The effect of ion exchange on the properties of MgO-Al2O3-SiO2 transparent glass-ceramics // Ceramics International. 2025. Т. 51. №. 21. С. 33245-33253.

4. Д.В. Виноградов., И.А. Веселов, Г.Ю. Шахгильдян и др. Влияние режима термохимического упрочнения стекол алюмосиликатной системы на их оптические и механические свойства // Стекло и Керамика. 2025. Т. 98. №. 12. С. 09-16.