Синтез и исследование физико-химических свойств пористого  g-C3N4, модифицированного органическими кислотами

Аветян А.А.1, Смирнов Е.А.1,2

Студент, 2 курс бакалавриата

Национальный исследовательский университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: 0929794@gmail.com

Графитоподобный нитрид углерода (g-C3N4) является эффективным фотокатализатором, активным в видимом диапазоне спектра. Однако ключевой проблемой при использовании объемных образцов является их низкая удельная площадь поверхности и высокая скорость рекомбинации фотогенерированных пар «электрон–дырка». Одним из наиболее перспективных методов повышения эффективности материала является модификация его структуры с помощью органических порообразователей [1, 2]. В данной работе в качестве такого агента были использованы салициловая и лимонная кислоты, позволяющие варьировать морфологию и электронную структуру нитрида углерода.

Синтез образцов проводили методом термической поликонденсации. Для первого образца меламин и салициловую кислоту (молярное соотношение 3:1) растворяли в дистиллированной воде при постоянном перемешивании (t=80 °C) и высушивали в течение 7 часов. Для второго образца 10 г меламина и 10 мг лимонной кислоты смешивали в 100 мл воды при температуре 70 °C в течение 1 часа с последующей сушкой в течение 2 часов. Полученные смеси подвергали термической обработке в трубчатой печи при температуре 550 °С в течение 4 часов в инертной атмосфере аргона, после чего в этой же атмосфере образцы охлаждали.

Структурные характеристики полученных материалов были подтверждены методами рентгенофазового анализа (РФА) и ИК-спектроскопии. На дифрактограммах зафиксированы характерные пики при углах 2θ: 13 градусов (плоскость 100) и 27.5 градусов (плоскость 002). Данные ИК-спектроскопии подтвердили наличие типичных фрагментов структуры: триазиновых колец (810 см-1) и ароматических связей C–N и C=N (1200–1650 см-1).

Особое внимание в работе было уделено изучению оптических свойств материалов. С помощью спектроскопии диффузного отражения и построения графиков Тауца установлено, что при использовании салициловой кислоты энергия, соответствующая краю полупоглощения, составляет 2.4 эВ, а значение по данным спектра отражения достигает 2.30 эВ. Для образца с лимонной кислотой энергия полупоглощения составила 2.4 эВ. Что делает данные образцы перспективными для использования в реакциях фотокаталитической деградации органических загрязнителей.

Литература

1. Jia L., Cheng X., Wang X. Large-Scale Preparation of g-C3N4 Porous Nanotubes with Enhanced Photocatalytic Activity by Using Salicylic Acid and Melamine // Ind. Eng. Chem. Res. 2020, Vol. 59. P. 1065-1072.

2. Zhou Y., Zhang L., Huang W. N-doped graphitic carbon-incorporated g-C3N4 for remarkably enhanced photocatalytic H2 evolution under visible light // Carbon. 2016, Vol. 99. P. 111-117.