Вскрытие отходов переработки ренийсодержащих жаропрочных сплавов

Курячий С.Д.1,2, Дьяченко А.Н.1, Терешенков А.В.2, Юрасова О.В.2

Студент, 2 курс магистратура, стажёр-исследователь

1РТУ МИРЭА, ИТХТ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
2Акционерной общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности» (АО «Гиредмет»), Москва, Россия

E-mail: sergeykyryachiy@gmail.com

Жаропрочные сплавы – сплавы, способные сохранять свои механические свойства при длительном температурном или коррозионным воздействии. Такие сплавы нашли широкое применение в таких важных отраслях как аэрокосмическая, энергетическая, а также нефтегазовой отрасли.

В ходе выплавки жаропрочных сплавов, а также в ходе их эксплуатации, образуется большое количество отходов, содержащих: никель, кобальт, вольфрам, молибден, тантал, ниобий, рений и другие. В процессе эксплуатации, сплавы подвергаются высокотемпературному окислению, взаимодействию со смазками, и агрессивными средами, что приводит к загрязнению примесями, в том числе неметаллическими (например, сера, кремний, фосфор, др.). Поэтому, образующиеся отходы ограниченно примененяются при выплавке новых жаропрочных сплавов. В основном, подобные отходы сдаются на хранение или на предприятия переработки, где из них извлекаются исключительно никель и кобальт. Таким образом, предприятия несут убытки, за счёт неиспользования накапливающихся в отходах дорогостоящих металлов [1].

Переработка данных отходов, с целью извлечения большинства востребованных дорогостоящих металлов (таких как вольфрам, молибден, рений, тантал и другие), позволило бы уменьшить расходы на закупку исходных металлов, а также на хранение отходов и, как следствие, на производство новых сплавов и/или материалов на их основе.

В настоящей работе в качестве объекта исследования были выбраны отходы производства ренийсодержащих сплавов марки ЖС-32 ВИ, используемой в авиационной промышленности для производства лопаток турбины газотурбинного двигателя. Состав данного сплава приведён в таблице 1 [2].

Таблица 1. Химический состав сплава ЖС32-ВИ

| Содержание элементов, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni | Co | W | Mo | Re | Nb | Ta | Cr | Ce | Al |
| Основа | 9,0 | 8,5 | 1,0 | 4,0 | 1,6 | 4,0 | 4,9 | 0,025 | 5,9 |

Вскрытие отходов сплава марки ЖС32-ВИ проводилось несколькими способами: 1) гидрометаллургическим способом, с использованием минеральных кислот (таких как азотная, серная, соляная), с использованием аммиачного раствора; 2) пирометаллургическим способом, сплавлением с натрий содержащими соединениями и дальнейшим выщелачиванием спека водой. Целью исследований по вскрытию являлось изучение возможностей селективного извлечения ценных компонентов из отходов, с получением растворов, концентрированных по целевым металлам.

Дальнейшие исследования по данной тематики предполагают извлечение индивидуальных соединений и/или чистых металлов из растворов вскрытия, посредством применения методов экстракции или сорбции.

Литература

1. Мин П. Г., Сидоров В. В. Опыт переработки литейных отходов сплава ЖС32-ВИ на научно-производственном комплексе ВИАМ по изготовлению литых прутковых (шихтовых) заготовок // Авиационные материалы и технологии. 2013. №4 (29). C 20-25.

2. Р. М. Назаркин, Н. В. Петрушин, А. М. Рогалев Структурно-фазовые характеристики сплава жс32-ви, полученного методами направленной кристаллизации, гранульной металлургии и селективного лазерного сплавления // Труды ВИАМ. 2017. №2 (50). С. 11-17.