Применение новых отечественных присадок для улучшения эксплуатационных характеристик автомобильных бензинов

Рогова М.Ю., Беденко С.П.

Специалист по технической поддержке продаж, ООО «Капрон»

ООО «Капрон», Москва, Россия 
E-mail: m.rogova@kapron.pro

Современные экологические и эксплуатационные требования к моторным топливам вызывают необходимость в применении различных поверхностно-активных соединений в качестве присадок [1]. Так, до 2022 г широкое распространение в отечественно нефтепереработке получили импортные присадки (продукты компаний BASF, Afon, Clariant и др.), позволяющие улучшить эксплуатационные характеристики топлив. Одним из ведущих отечественных производителей и разработчиков присадок в России является ООО «Капрон», производящая присадки для всех видов светлых топлив. Объектами исследования стали комплексная добавка для улучшения моющих и антидетонационных свойств автомобильных бензинов ОМНИФОРВАРД® марка «КДБ» и комплексный модификатор трения для автомобильных бензинов ОМНИФОРВАРД® марка «MТБ 01» предназначенный для снижения потерь энергии на трение цилиндро-поршневой группы двигателя. В табл. 1 и 2 приведены результаты испытания образцов в образце товарного бензина марки АИ-95-К5.

Таблица 1 – Результаты моторно-стендовых испытаний бензина с ОМНИФОРВАРД® марка «КДБ» (аналог CEC F-05-A-93)

| Наименование образца | ОЧИ, ед | Средний вес нагара на клапанах, г |
| --- | --- | --- |
| АИ-95-К5 | 95,7 | 0,57 |
| АИ-95-К5 +1,5% масс «КДБ» | 97,8 | 0,34 |

Таблица 2 – Результаты испытаний бензина с ОМНИФОРВАРД® марка «MТБ 01»

| Наименование образца | ДПИ, мкм | Коэффициент трения | Толщина пленки,% |
| --- | --- | --- | --- |
| АИ-95-К5 | 731 | 0,414 | 21,6 |
| АИ-95-К5 + 50 ppm «MТБ 01» | 278 | 0,207 | 77,5 |

Результаты испытаний свидетельствуют о высокой эффективности отечественных присадок ООО «Капрон» для улучшения эксплуатационных характеристик автомобильных бензинов. Комплексная добавка ОМНИФОРВАРД® марка «КДБ» усиливает моющие и антидетонационные свойства, введение 1,5% приводит к увеличению ОЧИ исследуемого бензина на 2,1 пункта, а также способствует снижению доли нагара на клапане на 40% за счет поверхностно-активного компонента добавки. Введение 50 ppm комплексного модификатора трения для автомобильных бензинов ОМНИФОРВАРД® марка «MТБ 01» способствует улучшению антифрикционных свойств – увеличению толщины пленки на 55% и снижению значения ДПИ на 62%.

Применение подобных присадок способствует улучшению эксплуатационных характеристик топлив, способствует импортозамещению, а также увеличивает срок службы техники и транспорта, за счет повышения надежности и долговечности работы двигателей. Полученные результаты демонстрируют потенциал отечественных продуктов для оптимизации качества моторных топлив в соответствии с современными экологическими и эксплуатационными нормами.

Литература

- ACEA. Worldwide fuel charter - sixth edition