Эпоксидное связующее для высокопрочных и сверхлёгких ПКМ

Бурмицкий М.С.1,2, Гребенева Т.А.1,2, Горбунова И.Ю.1

Аспирант, 4 год обучения

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

Москва, Россия

2АО "Препрег-СКМ", Москва, Россия

E-mail: burmitskymaxim@yandex.ru

Исследование модифицированных эпоксидных связующих, применяемых в ПКМ со сверхнизкой поверхностной плотностью наполнителя (от 30 г/м²) направлено на создание препрегов, обеспечивающих получение сверхлегких композитов. Благодаря чему появится возможность создавать материалы, применяемые не только в производстве изделий спортивного назначения, но и в авиастроении и ракетно-космической технике. [1-2].

Целью данной исследовательской работы является создание полимерного связующего используемого в ПКМ со сверхнизкой поверхностной плотностью наполнителя (от 30 г/м2).

Для получения нового эпоксидного связующего с улучшенными технологическими свойствами, пригодного для получения препрегов углепластиков и гибридных полимерных композиционных материалов, в работе были использованы модификаторы полисульфон и эпоксидная смола, содержащая 25 масс. % капсулированного бутадиен-стирольного каучука в полиметакрилатной оболочке. Основа полимерного связующего состоит из низковязкой высокомолекулярной эпоксидной смолы на основе бисфенола А и высоковязкой тетрафункциональной смолы. Полисульфон в исходную композицию добавляли, чтобы увеличь прочностные свойства, а капсулированный бутадиен-стирольный для повышения трещиностойкости связующего. Лучшие результаты были достигнуты при добавлении модификаторов в количестве 8-12%.

Выбранные эпоксидные смолы и модификаторы с различными физико-химическими показателями и реологическими характеристиками дают возможность легкого регулирования конечных характеристик разрабатываемой экспериментальной композиции и будут способствовать созданию расплавного эпоксидного связующего для препреговой технологии, обеспечивающего хорошую пропитку пакета наполнителя, с оптимальными показателями вязкости, липкости, текучести и драпируемости, а также формирующее отвержденную полимерную матрицу с высокой плотностью поперечной связи с повышенными прочностными свойствами [3].

Литература

1. Гребенева Т.А., Чурсова Л.В., Панина Н.Н., Орлов А.В. Эпоксидные связующие для создания трудногорючих и пожаробезопасных полимерных композиционных материалов // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2022. № 11. С. 14-23.

2. Чурсова Л.В., Панина Н.Н., Гребенева Т.А. Эпоксидные связующие для конструкционных полимерных композиционных материалов. М., 2018.

3. Blokhin A.N., Dyachkova T.P., Maksimkin A.V., Stolyarov R.A., Suhorukov A.K., Burmistrov I.N., Kharitonov A.P. Polymer composites based on epoxy resin with added carbon nanotubes // Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures. 2020. Vol. 28(1). P. 45-49.