Синтез и исследование электрохимических характеристик материалов на основе твердых растворов Na4-xMnCr1-xTix(PO4)3  со структурой NASICON

Аглиуллина А.Ф.1,2, Новикова С.А.1

Студент, 1 курс бакалавриата

1 Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН, Москва, Россия

2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва,

Россия

E-mail: amfaagliullina@edu.hse.ru

В связи с ростом цен и неравномерным распределением ресурсов лития в мире, особое внимание уделяется разработке натрий-ионных аккумуляторов (НИА). Благодаря широкой распространенности натрия и сниженной стоимости сырья, НИА рассматриваются как перспективная альтернатива литий-ионным аккумуляторам. Емкость натрий-ионных аккумуляторов ограничивается в первую очередь ёмкостью используемых в них катодных материалов. Среди катодных материалов значительный интерес представляют фосфатные соединения типа NASICON, обладающие структурной стабильностью, термической устойчивостью и высокой ионной проводимостью. Модификация их катионного состава является эффективным способом регулирования электрохимических характеристик.

Целью работы является синтез и исследование композиционных катодных материалов на основе сложных фосфатов расчетных составов Na4-xMnCr1-xTix(PO4)3 (x=0-0.2) и углерода. Материалы данного состава представляют научный и практический интерес благодаря возможности регулирования состава твердого раствора, реализации многоэлектронных редокс-процессов, высокой структурной стабильности, оптимизации рабочего потенциала за счет совместного присутствия Mn, Cr и Ti.

Синтез проводился золь-гель методом, где исходные соли металлов растворяются в растворе с комплексообразователем (лимонной кислотой), с последующим образованием геля и его термической обработкой в инертной атмосфере. Этот метод позволяет получать более однородные материалы с меньшим размером частиц и лучшим контролем стехиометрии, а также позволяет снизить температуру синтеза. Фазовый состав полученных материалов охарактеризован методом порошковой рентгеновской дифракции с помощью дифрактомера Haoyuan DX-2700ВН на CuKα-излучении в интервале углов 10-60° при комнатной температуре. Параметры элементарных ячеек полученных образцов уточняли с помощью программы FullProf. Анализ морфологии образцов проводили с помощью растрового электронного микроскопа Tescan Amber GMH, оснащенного рентгеновским энергодисперсионным анализатором AZTEC X–MAX.

Показано, что полученные материалы имеют структуру NASICON ромбоэдрической модификации (простр. гр. R3c). Параметры элементарной ячейки Na4MnCr1(PO4)3 составили a=b=8.9091(9), c=21.418(2) Å. По данным растровой электронной микроскопии и энергодисперсионного анализа полученные материалы характеризуются равномерным распределением частиц по размеру и составом, соответсвующим исходной загрузке компонентов.