Исследование процесса полукоксования горючих сланцев месторождения

Учкун (республика Узбекистан)

Шубина А.А.

Студент, 1 курс магистратуры

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия 
E-mail: alina-reshubina@yandex.ru

Энергетическое использование (сжигание) горючих сланцев малоэффективно и может оказывать негативное воздействие на экологию окружающей среды. Горючие сланцы – источник химического сырья и энергии, поэтому их комплексная и глубокая переработка с получением востребованных химических продуктов, компонентов топлив и химических элементов является актуальной задачей.

В республике Узбекистан сконцентрированы значительные запасы сланцевого сырья. Одно из крупнейших месторождений горючих сланцев – Учкун, подтвержденные запасы которого составляют около 2 млрд т горючих сланцев.

В работе проведено полукоксование сланцевого сырья (фракция частиц 1-2 мм) месторождения Учкун при температуре 550ºС в течение 1 ч, составлен материальный баланс (таблица 1), определен элементный состав (с использованием анализатора элементного состава EA-3000) и зольность горючего сланца и кокса [1], полученного при его термическом разложении (таблица 2), определен состав реакционного газа.

Таблица 1. Материальный баланс процесса полукоксования горючего сланца месторождения Учкун

| № п/п | Компонент | Масса, г | Содержание, % мас. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кокс | 109.0 | 83.85 |
| 2 | Жидкие продукты, в т.ч.: | 13.9 | 10.69 |
| 3 | смола | 4.5 |  |
| 4 | водный слой | 9.4 |  |
| 5 | Газ | 5.8 | 4.46 |
| 6 | Потери | 1.3 | 1.00 |
|  | Итого | 130.0 | 100.00 |

Таблица 2. Элементный состав, зольность горючего сланца месторождения Учкун  и кокса, полученного на его основе

| Образец | Зольность, % мас. | Элементный анализ, % мас. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | H | N | S |
| Горючий сланец | 72.85 | 11.79 | 2.04 | 0.28 | 3.37 |
| Кокс | 85.25 | 12.34 | 0.76 | 0.25 | 1.48 |

Основной целью полукоксования является получение жидких продуктов, на основе которых производят компоненты топлив, а также органические химические продукты. Из экспериментальных данных видно, что выход смолы составил 3.46 % мас. (4.5 г). Таким образом данный сланец можно отнести к низкосмоляным (с выходом смолы до 10 % мас.). При определении элементного анализа было установлено, что данный сланец характеризуется высоким содержанием серы (3.37% масс.) В реакционном газе содержание H2S составило 51.5% масс. В результате полукоксования в полученном коксе содержание серы снизилось до 1.48 % масс.

Такой низкий выход смолы может быть обусловлен сравнительно высокой температурой разложения горючего сланца. Высокое содержание серы в полученном коксе ограничивает его дальнейшее применение и может потребовать сероочистки сланцевой смолы.

Литература:

- ГОСТ 11022 Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности. Введ.1997-01-01. - М: ИПК Изд-во стандартов, 1996. - 8 с.