Синтез инновационного анионного эмульгатора для дорожных битумных эмульсий и разработка состава ЭБПДА на его основе

Мошаров И.А., Соболев М.Д., Попов М.Р.

Студент, 2 курс бакалавриата

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Москва, Россия

E-mail: mosharov.ivan.andreevich@mail.ru

Ежегодно для строительства новых и ремонта существующих покрытий дорог потребляется огромный объем материалов, среди которых ведущее место занимают асфальтобетоны на основе битумных вяжущих. В связи с высокими энергозатратами при классической укладке асфальтобетонных смесей использование битумных эмульсий, которые являются компонентом «холодного» асфальта, с каждым годом становится более актуальным [1].

В ходе работы был выполнен синтез анионного эмульгатора на основе поверхностно-активных веществ, состав и стадии синтеза которого не будут раскрываться с целью дальнейшей комерциализациии проекта, а также разработан состав обратной дорожной полимерно-битумной эмульсии, которая прошла лабораторные испытания в рамках ГОСТ Р 58952.1 – 2020. Для определения содержания компонентов эмульсии битумно-полимерной дорожной анионной (ЭБПДА) были изучены существующий рынок жидкой резины, составы наиболее используемых в дорожном строительстве продуктов и рабочие диапазоны pH различных анионных эмульгаторов.

Приготовление жидкой резины осуществлялось на коллоидной мельнице, куда подавались предварительно подготовленная при 50–55 °C водная фаза, состоящая из дистиллированной воды, анионного эмульгатора, едкого натра и разогретый до 140–145 °C битум марки БНД 70/100 с хлоропреновым латексом, который выступает в качестве модификатора готового продукта. Температура готовой дорожной полимерно-битумной эмульсии замерялась термопарой и находилась в диапазоне, обеспечивающем перемешивание без вспенивания, а именно 85–95 °C. После получения оптимального состава был выполнен ряд лабораторных испытаний: определены индекс распада, содержание вяжущего с эмульгатором после выпаривания воды, остаток на сите 0,14 мм, условная вязкость, адгезия к минеральному материалу — щебню основных пород фракции 8–11,2 мм и устойчивость к транспортированию. Кроме того, остаток на сите 0,14 мм определялся после проведения испытания на устойчивость к транспортированию, а также после 7 и 30 дней.

Разработанный состав продемонстрировал хорошие результаты при небольшом содержании эмульгирующего компонента, что говорит об успешном синтезе перспективного эмульгатора, который обеспечивает устойчивость ЭБПДА без введения его в больших количествах, тем самым формируя экономическую эффективность проекта. Синтезированный эмульгатор совместим с хлоропреновым латексом (спустя продолжительное время расслоения не выявлено), который обеспечивает лучшие эластичность и долговечность покрытий. На основе полученных данных сделан вывод о скорости распада приготовленной анионной полимерно-битумной эмульсии, а также выдвинута гипотеза об успешной возможности вариации типов (быстрораспадающаяся, среднераспадающаяся, медленнораспадающаяся) с помощью изменения содержания эмульгатора в разработанном составе.

Литература

- Макаров Д. Б. Битумные эмульсии дорожного назначения на основе анионактивных эмульгаторов: диссертация кандидата технических наук: 05.23.05 / Д. Б. Макаров; Московский государственный автодорожный университет. — Москва, 2005. — 200 с.