Исследование влияния фторопласта в качестве наполнителя на защитные и прочностные свойства лакокрасочного топливостойкого покрытия

Фомичев А.П.1, Белозёрова А. Н., Малявина Я.М., Кирпаль Ю. Г., Силаева А.А.,

Студент, 4 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E-mail: fomichev901@gmail.com

С целью предотвращения коррозии металлических трубопроводов и, как следствие, увеличения его срока службы без повторного обслуживания, которое является малодоступным и экономически затратным, их внутреннюю поверхность покрывают защитным слоем. Как правило, среда в трубопроводах агрессивная, в связи с чем выдвигаются особые требования для защитного состава. Наиболее распространенным и эффективным методом борьбы с коррозией является нанесение на металл лакокрасочных покрытий, состоящих из грунтовочных и покрывных слоев. Применение грунт-эмалей обеспечивает хорошую адгезию на границе подложка-покрытие, тем самым предотвращает проникновение реагентов, провоцирующих коррозию, к подложке и увеличивает срок эксплуатации трубопровода а также обеспечивает защиту от механических воздействий [1].

Ранее в соответствии с требованиям к топливостойким грунт-эмали для нефтепровода была исследована грунт-эмаль на основе низкомолекулярной эпоксидной смолы и полисульфидного каучука [2]. Для улучшения результатов стойкости к воде, кислотам и износостойкости, было решено ввести в рецептуру дополнительную функциональную добавку- фторопласт. В данной работе исследовали его влияние на свойства покрытий.

Фторопласт, используемый в композициях, является продуктом полимеризации тетрафторэтилена, обладает высокими диэлектрическими показателями и стойкостью к сильным агрессивным средам. Перечисленные ранее свойства важны для покрытий, использующихся в трубопроводах при горячей перекачке.

Для сравнения исследовали систему без введения фторопласта и систему с наличием фторопласта в системе в количестве 1 % (масс.). Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты исследования

| Наименование образца | Угол смачивания, град. | Коэффициент износа (Табер) | Влагопоглощение, % | Стойкость к 3% соляной кислоте 50 ºС 24 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая система | 73,9 | 15,4 | 2,85 | Пузыри, отслаивание |
| Система с фторопластом | 80,1 | 13,0 | 2,01 | Без изменений |

По результатам исследований можно сделать вывод, что добавление фторопласта в систему топливостойкой грунтовки значительно повысило стойкость к агрессивным жидкостям, что является наиболее важным результатом.

В дальнейшем, для более полного исследования влияния фторопласта на физико-механические и химические свойства, планируется добавление большего количества (% масс.) фторопласта в систему и исследование влияния добавки на стойкость к коррозионноактивной среде.

Литература

1. Дринберг, А. С. Антикоррозионные грунтовки / А. С. Дринберг, Э. Ф. Ицко, Т. В. Калинская. -СПб.: НИПРОИНС ЛКМ и П с ОП, 2006. -168 с.

2. Козлова Е.В. и др. Исследование физико-механических свойств лаковых покрытий на основе эпоксидных смол и аминосиланового отвердителя// Материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов- 2025», секция «Химия». с 95.