Синтез углеродных нановолокон в матрице анодного оксида алюминия и особенности их фотолюминесценции

Митюшев Н.Д.1

Студент, 2 курса магистратуры

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: nikita.mit55@gmail.com

Исследование углеродных наноматериалов является актуальным в силу разнообразия их свойств и возможности применения в области фотоники, микроэлектроники, в качестве люминесцентных, композиционных и каталитических материалов. Особый интерес с точки зрения люминесцентных свойств представляют углеродные наночастицы (УНЧ), так как их очень просто получить в гидротермальных условиях из самых разнообразных прекурсоров. Размер УНЧ обычно находится в пределах до 10 нм и при этом сохраняется сферическая форма. Представляет интерес получение анизотропных (протяженных) наночастиц в форме волокон поскольку это должно отразиться на их люминесцентных свойствах. В данной работе был предложен новый подход к созданию люминесцентных углеродных нановолокон (ЛУНВ) с использованием в качестве темплата анодного оксида алюминия (АОА).

Синтез проводили в два этапа. На первом получали пластины АОА путем их анодирования в фосфорной кислоте и последующим травлением либо серной, либо щавелевой кислотой. Затем проводили синтез при температуре 150˚ С в течение 2 часов из этилендиамина и лимонной кислоты в матрице АОА, которые потом высушивали. Полученные образцы исследовали с помощью РЭМ, на фотографиях которой видны волокна, с диаметром меньшим размера пор АОА порядка 20-30 нм. На основании данных спектроскопии КР и ИК можно предположить углеродную основу волокон и предложить их полимерное строение.

Методами УФvis и ФЛ спектроскопии были охарактеризованы оптические свойства ЛУНВ. Происходит смещение максимума люминесценции из зеленой (500 нм) в красную область (690 нм) при возбуждении УФ при сравнении с наночастицами, синтезированными в гидротермальном растворе в аналогичных условиях. Также была продемонстрирована отрицательная поляризация ФЛ на таких ЛУВН до 20%, а при изменении возбуждения с УФ на зеленый свет можно видеть переключение знака поляризации в зависимости от диаметра пор АОА. Совокупность полученных данных свидетельствует о потенциальных возможностях использования ЛУНВ в качестве оптических материалов в самых разнообразных аналитических приложениях и фотонных устройствах.