Влияние химической структуры уретанакрилового олигомера на свойства светоотверждаемой композиции и материала на его основе.

Руденко Ю.Г.1,2, Нарвидас К.Р. 1,2, Федякова Н.В.1, Чапала П.П.1,2

Аспирант, 4 год обучения

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

2ООО «ХАРЦ Лабс», ул. 3-я Хорошёвская, д.13, к.1, 123298, Москва, Россия

E-mail: y.rudenko@harzlabs.ru

Фотополимеризация в ванне представляет собой инновационную и перспективную технологию, открывающую новые горизонты в создании высокоточных инженерных изделий [1]. Принцип работы основан на реакции полимеризации компонентов при воздействии УФ излучения, в результате чего происходит формирование финального изделия [2]. Олигомер, являясь основным компонентом фотополимерного материала, определяет итоговые физико-механические свойства полученных изделий. Наибольшее распространение в качестве олигомеров получили различные уретан(мет)акрилаты. Благодаря широкому списку используемых исходных соединений для синтеза олгиуретанакрилатов, становится возможным получение как жестких, так и мягких материалов [3].

В связи с этим, интересным представляется изучение влияния химической структуры уретанакрилового олигомера, а в частности использование различных низкомолекулярных спиртов при его синтезе в качестве заместителей. Для исследования был синтезированы олигоуретанакрилаты на основе толуилендиизоцианата, трехфункционального полиэфирполиола (Mw = 500 г/моль), 2-гидроксиэтилакрилата (2-ГЕА), бутилового и бензилового спирта. Были получены олигомеры, содержащие 3, 2 и 1 концевые акриловые группы.

| Материал |  | 3А | 2А-1Bu | 1А-2Bu | 2А-1Bn | 1А-2Bn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| После печати | Прочность, МПа | 47 | 85 | 35 | 104 | 14 |
|  | Модуль, МПа | 700 | 1400 | 1020 | 1864 | 1480 |
| После постобработки | Прочность, МПа | 160 | 150 | 122 | 140 | 45 |
|  | Модуль, МПа | 3110 | 3100 | 1900 | 3090 | 1500 |
|  | Tg, oC | 63 | 55 | 41 | 62 | 53 |

Таблица 1. Характеристики материалов при 3-х точечном изгибе.

Оказалось, что введение в структуру олигомера бутилового спирта позволяет увеличить прочность при 3-х точечном изгибе с 47 до 85 МПа у материала после печати. Наряду с этим, введение бензилового спирта увеличивает прочность материала, а также сильно возрастает, более чем в 2 раза, модуль жесткости материала с 700 до 1480 МПа. Однако при увеличении содержания бензилового и бутилового спирта – происходит резкое падение прочностных свойств у полученных материалов. Следовательно, использование бутилового и бензилового спиртов позволяет получить материалы с улучшенными свойствами, однако важно правильно подбирать их содержание в структуре полученного олигомера.

Литература

1. Additive manufacturing technologies. / Gibson I., Rosen D., Stucker B., Khorasani M., Rosen D., Stucker B., Khorasani M.: Springer, 2021.

2. Dileep C., Jacob L., Umer R., Butt H. Review of vat photopolymerization 3D printing of photonic devices // Additive Manufacturing. ‒ 2024. ‒ C. 104189.

3. Wu T., Ding X., Yuan K., Liu T., Lai G., Chen Q. Synthesis and characterization of silicon-modified polyurethane acrylate for UV-thermal dual curing in three dimensional printing // ACS Applied Polymer Materials. ‒ 2024. ‒ T. 6, № 14. ‒ C. 8585-8597.