Синтез и изучение сорбционной активности углеродных наноматериалов по отношению к органическим и неорганическим загрязнителям

Ибрагимова В.Р.1,2, Иони Ю.В.2

Студент, 2 курса магистратуры

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E-mail: vika.ibragimova.2002@bk.ru

С развитием новых технологий и постоянным ростом потребительского спроса проблемы промышленной водоочистки и газоочистки становятся значимыми. Основными источниками загрязнения являются органические вещества и ядовитые газы, которые поступают в окружающую среду в виде отходов с различных производств [1]. Проблемы, связанные с высокой устойчивостью этих соединений и проявлением мутагенных свойств, требуют необходимости совершенствования процессов водо- и газоочистки, поскольку традиционные методы демонстрируют недостаточную эффективность при низких концентрациях загрязнителей.

Для избавления от отработанных компонентов традиционно применяются методы сорбции, то есть поглощение веществ физическим или химическим способом. Наиболее популярными сорбентами сегодня являются активированный уголь и алюмосиликаты, которые имеют большую площадь поверхности и поры различного типа. Однако повторное использование данных веществ ограничено из-за трудности реактивации отработанных материалов. Альтернативой классическим сорбентам могут стать графеноподобные структуры, которые обладают эффективной поверхностью и разнообразием активных центров [2]. Возможно также за счет изменения условий синтеза получить графеновые материалы с заданной структурой и свойствами, а также использовать для создания на их основе гибридов или композитов.

В данной работе было проведено получение и комплексное изучение графеновых материалов для использования в газо- и водоочистке. Полученные структуры были охарактеризованы методами физико-химического анализа и апробированы в модельных сорбционных испытаниях по газо- и водоочистке. Все эксперименты проводились в сравнении с традиционным сорбентом - активированным углём. Образцы были охарактеризованы комплексом методов физико-химического анализа: РФА, РФЭС, CHNS-анализ, ИК-, УФ-, КР-спектроскопия, СЭМ, ПЭМ.

По результатам проведенных испытаний была установлена зависимость сорбционных характеристик материалов от структуры, морфологии и химического строения, а также типа активных центров. Показано, что исследуемые углеродные материалы в ряде случаев превосходят активированный уголь по эффективности удаления загрязняющих веществ, что открывает возможности для создания сорбентов нового поколения с заданными свойствами.

Автор работы выражает благодарность своему научному руководителю и коллегам из лаборатории обменных кластеров ИОНХ РАН.

Литература

1. Islam T., Repon M.R., Islam T., Sarwar Z., Rahman M.M. Impact of textile dyes on health and ecosystem: a review of structure, causes, and potential solutions // Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 2023. Vol. 30. P. 9207-9242.

2. Yap P.L., Nine M.J., Hassan K., Tung T.T., Tran D.N., Losic D. Graphene‐based sorbents for multipollutants removal in water: a review of recent progress // Adv. Funct. Mater. 2021. Vol. 31. P. 2007356.