Разработка пробоподготовки образцов для оценки адгезионных свойств битумных и битумполимерных материалов

Шляпцева М.Д., Авдеев Н.Д.

Аспирант, 4 год обучения

1МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия 
E-mail: maria.shlyaptseva@ya.ru

Для получения качественных и долговечных покрытий на основе асфальто- и полимерасфальтобетонных смесей (АБС) необходимо обеспечение высокой адгезии битумного или битумполимерного материала (БМ и БПМ) и минерального наполнителя АБС. В связи с этим при разработке новых БМ и БПМ обязательным этапом исследований является определение адгезионных свойств разрабатываемых материалов.

К настоящему времени в отечественной и мировой отрасли дорожного строительства накоплена обширная база методов по оценке адгезионных свойств БМ и БПМ, включающая более 150 методик. Однако, анализ современной отечественной и зарубежной научной литературы показал отсутствие общепринятой и удовлетворительной методики, обеспечивающей получение корректных и воспроизводимых результатов. Более того, большинство применяемых методик обеспечивают получение качественных, а не количественных, а также субъективных результатов (например, наиболее популярный и утверждённый в межгосударственных стандартах метод, основанный на визуальной оценке системы «БМ-минеральный наполнитель» после длительного погружения в горячую воду). Поэтому в последние годы к перспективным методам относят те, что позволяют получить количественные результаты для оценки адгезионных свойств БМ и БПМ, причём с использованием стандартной приборной базы дорожных лабораторий. Также стоит отметить, что в научной литературе для большинства существующих методик отмечается ряд сложностей, связанных в первую очередь с обеспечением воспроизводимости геометрических параметров образцов на этапе пробоподготовки образцов.

В связи с этим целью данной работы являлась разработка специальных форм для этапа пробоподготовки образцов для повышения воспроизводимости результатов испытаний по двум существующим методикам по оценке адгезионных характеристик БМ и БПМ, обеспечивающих получение количественных результатов, а именно 1) по краевому углу смачивания с использованием гониометра; 2) по определению прочности при сдвиге с использованием универсальной разрывной машины.

В рамках выполнения работы разработаны три многоразовые формы для подготовки образцов для исследования адгезионных свойств БМ и БПМ:

- Силиконовая форма с твёрдостью по Шор А 30 усл. ед., позволяющая получить образцы БМ и БПМ в форме куба с ровной поверхностью (для исследований на гониометре);

- Силиконовая форма с твёрдостью по Шор А 30 усл. ед., позволяющая получить образцы БМ и БПМ одинакового объёма и толщины битумной плёнки 0,2 мм (для исследований на разрывной машине);

- Цилиндрическая форма с составом поверхности приближенной к минеральному наполнителю АБС (для исследований на гониометре и разрывной машине).

Анализ статистической обработки экспериментальных данных, полученных с применением разработанных форм, подтвердил, что полученные результаты являются воспроизводимыми и сопоставимыми для различных образцов БМ и БПМ.

В момент написания данных тезисов осуществляется подготовка патентных заявок на полезную модель.

Авторы выражают благодарность д.т.н., профессору Наумовой Ю.А. и д.т.н., проф. Люсовой Л.Р. за ценные советы при планировании исследования и анализе результатов.