Фосфаты стронция как перспективные матрицы для реализации фотолюминесцентных свойств

Ильина Е.В.1

Студент, 6 курс специалитета

1МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ekaterina.ilina@chemistry.msu.ru

Фосфаты кальция, изоструктурные минералу витлокиту или его синтетическому аналогу – трикальцийфосфату (β-Ca3(PO4)2), описаны во многих исследованиях [1]. Интерес к этой группе соединений обусловлен их практическим применением в качестве костных цементов. Кроме того, фотолюминесцентные свойства катионов редкоземельных элементов (РЗЭ) могут быть эффективно при введении их в структуру. Стронциевым фосфатам со структурой стронциовитлокита, уделялось мало внимания. В стандартных условиях незамещенный Sr3(PO4)2 представляет собой α-полиморф, т.е. α-Sr3(PO4)2, изоструктурный α-Ba3(PO4)2. Для стабилизации β-Sr3(PO4)2 необходимо заменить ион стронция на ион меньшего радиуса. Такими катионами могут быть щелочные металлы (Li, Na, K) или катионы двухвалентных металлов (Mg, Zn, Cu). Это условие необходимо для кристаллизации Sr3(PO4)2 в структуре стронциовитлокита [2].

Для изучения фазофрмирования и фотолюминесцентных свойств было предложено синтезировать серии фосфатов Sr9-1.5xZnA(PO4)7:xEu (A = Li, Na, K, x=0; 0.05; 0.1; 1). Образцы были синтезированы твердофазным методом из: SrCO3 (99.9%), ZnO (99.9%), (NH4)2HPO4 (99.9%), A2CO3 (99.9%) (A= Li, Na, K) и Eu2O3 (99.9%), которые были проверены рентгенофазовым анализом и не содержали примесных фаз.

После получения образцы проверялись на чистоту методом РФА и не содержали примесных фаз. Все синтезированные серии кристаллизуются в структурном типе стронциовитлокита.

Значения сигнала ГВГ уменьшаются при введении Eu3+. Серия обладает интенсивными фотолюминесцентными свойствами, общая интегральная интенсивность возрастает с увеличением концентрации катиона активатора – не наблюдается концентрационного тушения фотолюминесценции. Наибольшей интенсивностью обладают К-содержащие фосфаты.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 23-73-10007.

Литература

1. Deyneko D.V., Aksenov S.M., Morozov V.A., Stefanovich S.Yu., Dimitrova O.V., Barishnikova O.V. and Lazoryak B.I. A new hydrogen-containing whit-lockite type phosphate Ca9(Fe0.63Mg0.37)H0.37(PO4)7: hydrothermal synthesis and structure. // Z. Kristallogr. 2014. Vol. 229 №12. PP. 823–830.

2. Nikiforov I.V., Yashina K.N., Zhukovskaya E.S. Phase Formation in the System of Triple Phosphates Sr – M2+ – Ln3+ (M2+ = Zn2+, Mg2+, Mn2+; Ln3+ = Eu3+, Tb3+). // Crystallography Reports. 2025. Vol. 70, №3. PP. 395-403.