Создание биомиметической системы доставки дактиномицина на основе наночастиц PLGA для терапии онкологических заболеваний

Вершинин М.И.1,2, Сокол М.Б.2, Клименко М.А.2, Гуляев И.А.2, Моллаева М.Р.2, Клеймёнова С.А.2,3, Прилуцкая Д.Л.2,3, Яббаров Н.Г.2, Чиркина М.В.2, Никольская Е.Д.2

Студент, 2 курс магистратуры

1НИТУ МИСИС, Москва, Россия

2ИБХФ им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия

3РХТУ им. Д.И. Менделеева, Россия, Москва

E-mail: max717315@gmail.com

Онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности в мире, требующей разработки новых подходов к диагностике и лечению. Такие традиционные методы лечения, как химиотерапия и лучевая терапия, обладают ограниченной эффективностью и вызывают множество побочных эффектов. Одним из перспективных направлений является использование нанотехнологий, включая биомиметические наночастицы на основе поли(молочной-co-гликолевой) кислоты (PLGA), которые обеспечивают эффективную доставку лекарственных средств к опухолевым тканям, минимизируя токсичность для здоровых клеток и тканей организма.

В приведенной работе биомиметические наночастицы PLGA были разработаны для инкапсуляции дактиномицина (ДМ), эффективного противоопухолевого антибиотика, используемого для лечения различных видов онкологии, в частности меланомы. Клиническое применение дактиномицина ограничено его тяжелыми побочными эффектами, такими как миелосупрессия и желудочно-кишечная токсичность. Инкапсулирование дактиномицина в биомиметические наночастицы PLGA позволит повысить его терапевтический индекс за счёт улучшения фармакокинетических характеристик, снижения неспецифической токсичности и реализации механизма гомотипичного таргетинга опухолевых клеток, что также минимизирует побочные эффекты.

Наночастицы PLGA, содержащие ДМ, получали с применением двух методов – нанопреципитации и одинарного эмульгирования. Метод одинарного эмульгирования позволил получить частицы с оптимальными параметрами и был выбран для дальнейших экспериментов

Для достижения наилучших показателей общего содержания (ОС) вещества и среднего диаметра наночастиц была проведена оптимизация метода одинарного эмульгирования с применением плана Бокса-Бэнкена. Средний диаметр полученных оптимизированных наночастиц составил 243 нм, дзета-потенциал составил -22 мВ, ОС – 2,05 %масс.

Оптимизированные частицы анализировали с помощью просвечивающей электронной микроскопии – был подтвержден их размер и сферическая форма. Исследование кинетики высвобождения ДМ из наночастиц показало наличие двухфазного профиля высвобождения, а расчет математической модели соответствует диффузии Фика.

Далее оптимизированные частицы функционализировали мембранами опухолевых клеток меланомы мыши линии B16 методом соникации.

Наличие покрытия подтверждали методом динамического рассеяния света и электрофорезом в полиакриламидном геле.

Следующим этапом работы будет исследование цитотоксических свойств и функциональной активности ДМ in vitro, что позволит сделать вывод о сохранении функциональной активности и улучшении эффективности действия.