Получение спектрально различимых микросфер для проточной цитометрии с помощью оптического кодирования флуоресцентными нанокристаллами.

Соколов М.Д.

Аспирант, 3 год обучения

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Лаборатория нанобиоинженерии, Москва, Россия

E-mail: msokolov1910@gmail.com

Перспективы развития современной клинической диагностики связаны с разработкой подходов для одновременного высокочувствительного многопараметрического анализа биомаркеров заболеваний. Несмотря на то, что традиционные клинические протоколы позволяют с высокой точностью определять аналиты в биологических жидкостях человека, данные подходы остаются трудоемкими и времязатратными, что делает актуальным разработку технологий многопараметрической дифференциальной детекции, позволяющих детектировать большие количества биомаркеров за один анализ [1,2]. Технологически такой подход может быть реализован в суспензионных микрочипах на основе оптически кодированных микросфер [3,4].

Целью данной работы было создание размерно и спектрально различимых популяций микросфер для создания суспензионных микрочипов.

Для оптического кодирования полимерных микросфер были получены водорастворимые полупроводниковые нанокристаллы (НК), состава CdSe/ZnS (ядро/оболочка) с максимумами флуоресценции на длинах волн 534 нм и 593 нм. Гидродинамический диаметр и ζ-потенциал полученных НК измеряли методом динамического светорассеяния. В качестве базовых микроструктур для проведения процедуры кодирования использовали монодисперсные меламин-формальдегидные микросферы размеров 4.02, 6.1, 8.24 m с отрицательным поверхностным зарядом. Микросферы оптически кодировали путем формирования на них многослойной оболочки из разнозаряженных полиэлектролитов: поликатиона поли(аллиламина гидрохлорида) (ПАГ), а также полианионов поли(стиролсульфоната натрия) (ПСС) и полиакриловой кислоты (ПАК); - в которую был включен слой карбоксилированных НК.  Были получены оптически кодированные микросферы, имеющие оболочку структуры: (ПАГ/ПСС)2/КТ/ПАГ/ПСС/ПАГ/ПАК. Полученные микросферы были охарактеризованы методами динамического светорассеяния, флуоресцентной микроскопии и проточной цитометрии.

Таким образом, было получено шесть популяций микросфер, различающихся по размеру и спектральному коду, характеризующихся высокой гомогенностью,  коллоидной стабильностью и дифференциальными оптическими свойствами. Уникальные фотофизические свойства НК позволяют эффективно возбуждать фотолюминесцентные сигналы различных типов микросфер светом одной длиной волны, при этом микросферы четко разделяются в стандартных каналах проточного цитометра.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-75-10103-П

Литература

1. Yang M., Liu Y., Jiang X. Barcoded point-of-care bioassays // Chemical Society Reviews. Royal Society of Chemistry, 2019. Т. 48, № 3. С. 850–884.

2. Guo J. и др. Optically encoded microspheres in liquid-phase suspension array technology for immunoluminescence diagnostics: A review // Biosensors and Bioelectronics. Elsevier Ltd, 2025. Т. 290.

3. Leng Y. и др. Suspension arrays based on nanoparticle-encoded microspheres for high-throughput multiplexed detection // Chem. Soc. Rev. Royal Society of Chemistry, 2015. Т. 44, № 15. С. 5552–5595.

4. Parsa S. F. и др. Early diagnosis of disease using microbead array technology: A review // Analytica Chimica Acta. Elsevier B.V., 2018. Т. 1032. С. 1–17.