Структурно-функциональные свойства плёнок хитозана с добавлением экстракта кожуры граната

Мигович Ф.М.1,2, Ле-Дейген И.М.2, Клячко Н.Л.2, Попырина Т.Н.3, Гончарук Г.П.4

Студент, 2 курс магистратуры

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

3Московский авиационный институт, Москва, Россия

4Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова, Москва, Россия

E-mail: fedmig2001@mail.ru

Функционализированные покрытия на основе полимеров природного происхождения находят широкое применение в качестве альтернативы синтетическим полимерам благодаря их биосовместимости и биоразлагаемости. Среди природных полимеров особенно выделяется хитозан – полимер, получаемый путем деацетилирования из хитина ракообразных и обладающий антибактериальными свойствами как поликатион. Благодаря своим уникальным свойствам изделия из хитозана применяются в медицине для изготовления перевязочных материалов и биомедицинских покрытий, в агробиотехнологии для увеличения срока хранения плодов, а также в косметической индустрии.

Особый интерес в научном сообществе представляет получение функционализированных плёнок с дополнительными уникальными полезными свойствами, которые можно задавать за счёт внедрения добавок. Для повышения срока хранения фруктов и улучшения заживляемости ран плёнкам необходимо обладать антиоксидантными свойствами. В качестве таких добавок разумно использовать растительные антиоксиданты. В данной работе используется экстракт кожуры граната, являющийся побочным продуктом пищевой промышленности. Кожура граната содержит до 90% от общего количества антиоксидантов в гранате, что делает использование её экстракта эффективным в качестве антиоксидантного агента

Целью данной работы является исследование структурно-функциональных свойств плёнок высокомолекулярного хитозана (190-375 кДа, степень деацетилирования – 91 %) с добавлением экстракта граната.

Плёнки были получены методом совместной заливки растворов полимера и экстракта кожуры граната в чашки Петри. Были получены плёнки с содержанием экстракта кожуры граната в концентрациях 4, 8 и 12 мг/мл соответственно, а также плёнка хитозана без добавок. Были изучены деформационно-прочностные свойства пленок на растяжение при помощи испытаний на разрывной машине, сорбционные свойства пленок в эксикаторе с влажностью 80 % над сернокислым аммонием, паропроницаемость и проницаемость кислорода, гидрофильность плёнок путём измерения угла смачивания, светопропускание пленок путем определения их оптической плотности на спектрофотометре при длине волны 500 нм с последующим расчетом, а также биодеградируемость плёнки путём погружения образцов в землю. Исследования показали улучшение барьерных свойств плёнок с увеличением концентрации добавки антиоксиданта, однако начиная с концентрации 8 мг/мл наблюдалось ухудшение деформационно-прочностных характеристик плёнок в связи со значительным влиянием добавки на исходную структуру хитозана. Для исследования распределения компонентов по поверхности был использован метод ИК-микроскопии с последующим построением карт распределения образца.

Результаты исследования демонстрируют перспективность использования таких плёнок для агробиотехнологического и биомедицинского применения в виде покрытий с антибактериальными и антиоксидантными свойствами.

Работа выполнена при поддержке Программы Развития МГУ (приборы ИК-спектрометр Bruker Tensor 27, ИК-микроскоп Микран-3)