Получение и исследование микросфер ватерита с циклодекстринами

Артемьева М.А., Киселева А. Д., Мишин П.И., Балабушевич Н.Г., Cкуредина А.А.

Студент, 2 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: mariartemevaseal@gmail.com

В современной медицинской химии важное место занимает разработка систем адресной доставки лекарственных средств, что позволяет cнизить их побочные эффекты и увеличить продолжительность и эффективность воздействия. Предложены различные носители для доставки лекарственных средств, среди них особое внимание заслуживают рН-чувствительные частицы CaCO3 в форме ватерита, имеющие большую площадь удельной поверхности и высокую биодоступность, а также циклические олигосахариды циклодекстрины (СD), в связи с их возможностью включать в свою полость гидрофобные препараты [1]. Объединение свойств этих материалов для создания гибридных микрочастиц ватерита представляет особый интерес.

Цель работы состояла в получении частиц ватерита с циклодекстринами и исследовании их свойств для включения и высвобождения антрациклинового антибиотика доксорубицина.

Были получены 3 типа микрочастиц: контрольные частицы ватерита (CC), модифицированные гидроксипропил β-CD (СС-βCD) и модифицированные γ-CD (СС-γCD) частицы. Для синтеза CC использовали метод спонтанной кристаллизации при сливании растворов CaCl2 и Na2CO3, а далее проводили промывку и сушку. Для синтеза частиц с CD олигосахарид предварительно инкубировали в растворе СaCl2 и соосаждали при получении частиц.

Частицы были исследованы с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Для определения эффективности включения и содержания CD в частицах использовали ИК-спектроскопию и фенол-серный метод (метод Дюбуа), анализировали как технологические растворы при формировании частиц, так и сами частицы после их растворения с помощью соляной кислоты. В частицы загружали доксорубицин адсорбцией, а далее исследовали кинетику его высвобождения в PBS-буфере (pH 7,4) в течение 24 ч.

По данным СЭМ все частицы имели форму сферы с диаметром 2 - 4 мкм (что соответствует ватеритной модификации) и включали нанокристаллиты размером 50 - 100 нм. В CC и CC-βСD нанокристаллиты были расположены более “рыхло”, чем в частицах CC-γСD, предположительно, из-за различия молярных масс βСD и γСD. Самый большой средний размер нанокристаллитов наблюдали для CC-γCD. Содержание CD составляло для СС-βCD и СС-γСD соответственно 1,5 и 1,0 %.

Профиль кинетических кривых высвобождения доксорубицина из частиц можно описать тремя фазами: быстрое высвобождение в первые 30 мин, затем замедление высвобождения через 2 ч с последующим выходом на “плато”.

В результате работы получены и охарактеризованы микросферы ватерита с циклодекстринами и исследована их пригодность для включения и высвобождения доксорубицина.

Работа выполнена в рамках Государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова регистрационной номер 121041500039-8.

1. C. Chesneau, A. Sow, F. Hamachi, L. Michely, S. Hamadi, R. Pires, A. Pawlak, S. Belbekhouche Cyclodextrin-Calcium Carbonate Micro- to Nano-Particles: Targeting Vaterite Form and Hydrophobic Drug Loading/Release // Pharmaceutics. 2023. Vol. 15. P. 653.