Бесферментативный электрохимический сенсор на лактозу на основе печатного углеродного электрода, модифицированного наночастицами NiO

Норкин М.А., Смирнов Е.А.

Студент, 2 курс бакалавриата

Национальный исследовательский университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: marknorkin@itmo.ru

Определение лактозы – важная задача пищевой аналитики, в частности при контроле качества молочных продуктов. Широко применяются ферментативные электрохимические сенсоры, однако они отличаются высокой стоимостью, ограниченной стабильностью и чувствительностью к условиям хранения и эксплуатации. Поэтому актуальна разработка простых, дешёвых и стабильных бесферментативных электрохимических сенсоров.

Перспективными материалами для бесфермантативного детектирования сахаров являются наночастицы оксидов переходных металлов, в частности оксид никеля, обладающий выраженной электрокаталитической активностью в щелочной среде за счёт образования редокс-пары Ni(II)/Ni(III).

Цель исследования – разработка бесферментативного электрохимического сенсора на лактозу на основе печатного углеродного электрода (ПУЭ), модифицированного наночастицами NiO.

Наночастицы NiO были синтезированы по литературной методике. Суспензию NiO наносили на предварительно активированный ПУЭ с последующей сушкой. Электрохимическую активацию проводили циклированием потенциала в 0,1 М NaOH в диапазоне 0-0,8 В, что приводило к формированию электроактивной редокс-пары Ni(OH)2/NiOOH.

Количественно детектирование лактозы осуществляли хроноамперометрически в 0,1 М NaOH. Окисление лактозы происходило за счёт её химического взаимодействия с NiOOH с восстановлением Ni(III) до Ni(II), что сопровождалось аналитическим токовым откликом. Сенсор демонстрирует воспроизводимый и возрастающий сигнал при увеличении концентрации лактозы; получена линейная калибровочная зависимость в диапазоне 0,06-1 мМ (R2 = 0,998), предел обнаружения составляет 0,05 мМ. Также сенсоры были протестированы на молоке.

Разработанный сенсор отличается простотой изготовления, отсутствием ферментов и использованием дешёвых одноразовых электродов, что делает предложенный подход перспективным для анализа лактозы в реальных пищевых объектах, включая молочные продукты.

Литература

1.	Salazar-carballo PA. Nickel oxide nanoparticles-modified glassy carbon electrodes for non-enzymatic determination of total sugars in commercial beverages I n 2020;159. https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.105538.

2.	Nicholas P, Pittson R, Hart JP. Development of a simple, low cost chronoamperometric assay for fructose based on a commercial graphite-nanoparticle modified screen-printed carbon electrode. Food Chem 2018;241:122–6. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.08.077.