Факторы, определяющие активность каталитических слоев на основе оксидных соединений Ni-Fe в реакции выделения кислорода из щелочных растворов

Маев В.В., Порохин С.В., Никитина В.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

E-mail: vladislav.maev@skoltech.ru

В современной литературе значительное внимание уделяется поиску высокоактивных катализаторов реакции выделения кислорода (РВК) в щелочной среде на основе оксидов переходных металлов для замены дорогостоящих соединений благородных металлов (иридий, рутений) [1]. Оксидные соединения Ni-Fe со структурой перовскита, а также фазы Раддлесдена-Поппера, вызывают большой интерес как ввиду их высокой активности в РВК за счет быстрой перестройки поверхности в оксигидроксиды Ni-Fe [2], так и ввиду высокой электронной проводимости, величина которой является одним из ключевых факторов, определяющих степень утилизации частиц электрокатализатора в составе каталитического слоя. К примеру, для LaNiO3 электронная проводимость при 25 °С составляет 1000 См/см [3].

Большинство исследований фокусируется на оценке активности катализаторов с использованием стеклоуглеродного вращающегося дискового электрода (ВДЭ) в качестве подложки. При этом многие детали влияния на активность каталитического слоя материала подложки, а также контактного сопротивления между частицами катализатора и никелевой подложкой, используемой в реальных щелочных электролизерах, на сегодняшний день остаются недостаточно изученными. В связи с этим целью данной работы является выявление факторов, определяющих активность оксидных катализаторов РВК на никелевых подложках.

В данной работе сложные оксиды состава La1.2Ca0.8FexNi1-xO4 (x = 0, 0.07, 0.15) с удельной поверхностью 20-40 м2/г синтезировали методом спрей-пиролиза. Собственную электрохимическую активность оксидов определяли методом ВДЭ. Нанесение каталитических слоев на подложки из высокочистого никелевого войлока проводили методом распыления каталитических чернил. В ходе оптимизации состава каталитических чернил было исследовано влияние типа и количества иономера (Nafion 117, FAA-3) на активность оксидных соединений. При сопоставлении активности катализаторов на разных подложках было обнаружено, что при использовании графита в качестве подложки наблюдается линейная зависимость плотности тока от массовой загрузки катализатора, тогда как при использовании металлического никеля в качестве подложки подобной корреляции не наблюдается, что свидетельствует о низкой степени утилизации катализатора. Для диагностики ограничений, реализующихся в каталитических слоях, были изготовлены модельные электроды с различной загрузкой дисперсного металлического никеля, а также сплава Ni-Fe, на графит и на никелевый войлок, а также электроды на основе La1.2Ca0.8NiO4 с добавками проводящей сажи (Vulcan XC 72R). Полученные данные интерпретированы в терминах влияния собственной электронной проводимости частиц катализатора на активность каталитического слоя. Апробирован способ количественной оценки сопротивления каталитического слоя из наблюдаемых величин тафелевских наклонов (от 30 мВ/дек для металлических Ni и NiFe до 70 мВ/дек для композитов на основе La1.2Ca0.8FexNi1-xO4).

Литература

1. Xu X. et al. Transition metal-based perovskite oxides as potential electrocatalysts for oxygen evolution reaction: A review // Coord. Chem. Rev. 2024. Vol. 501. 215574.

2. Wu Y. H. et al. Probing surface transformations of lanthanum nickelate electrocatalysts during oxygen evolution reaction // J. Am. Chem. Soc. 2024. Vol. 146. P. 11887-11896.

3. Höfer H. E., Schmidberger R. Electronic Conductivity in the La(Cr, Ni)O3 Perovskite System // J. Electrochem. Soc. 1994. Vol. 141. P. 782-786.