Гель-полимерные электролиты на основе поливинилового спирта и LiTFSI

Савина В.В., Деянков Д.А., Архипова Е.А., Иванов А.С.

Студент, 3 курс специалитета

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: 1savii1vi1@gmail.com

Перспективным направлением при разработке эффективных систем хранения энергии считаются суперконденсаторы (СК), которые привлекают к себе внимание быстрой зарядкой, высокой удельной мощностью, электрохимической стабильностью и длительным сроком службы [1,2]. Эксплуатационные характеристики СК зависят от типа электролита и свойств электродного материала. Одним из методов улучшения эксплуатационных параметров СК является использование гель-полимерных электролитов (ГПЭ). Такие системы объединяют преимущества жидких и твердых электролитов и представляют собой твёрдую полимерную матрицу с инкапсулированным в структуру жидким компонентом, включение которого обеспечивает высокую ионную проводимость, превышающую электропроводность керамических материалов. Кроме того, благодаря особой конструкции ГПЭ сочетают функции электролита и сепаратора, что предотвращает утечки и улучшает контакт с поверхностью электрода.

Целью данной работы являлось изучение новых ГПЭ на основе бис(трифторметансульфонил)имида лития (LiTFSI), иммобилизованного в систему на основе поливинилового спирта (ПВС) и пропиленгликоля (ПГ). В ходе синтеза ГПЭ навеску LiTFSI массой 0,15; 0,34; 0,58; 0,90 и 1,35 г растворяли в 5 мл дистиллированной воды при температуре 333 К при постоянном перемешивании, после добавляли ПВС 0,90 г в 10 мл дистиллированной воде, далее поддерживали нагрев с перемешиванием для достижения полной гомогенизации, после чего добавляли 0,45 г ПГ и продолжали перемешивание в течение 15 минут при комнатной температуре. Полученные растворы заливали в чашки Петри и выдерживали в сушильном шкафу для удаления излишков растворителя и формирования пленок при температуре 323 К.

Молекулярные взаимодействия изучены методом ИК-спектроскопии. С помощью ДСК изучена термическая стабильность ГПЭ. Установлено, что основная потеря массы происходит при нагревании выше 500 К. При помощи электрохимической импедансной спектроскопии определено объёмное сопротивление и рассчитаны значения удельной ионной проводимости (σ) в температурном интервале 298 – 343 K. Установлено, что рост температуры приводит к увеличению σ с 0,18 до 2,00 мСм/см для максимальной концентрации LiTFSI, что обусловлено повышением свободного объема, приводящее к усилению сегментного движения полимерной цепи [4]. Анализ зависимости σ от температуры выполнен с использованием уравнений Аррениуса и Вогеля-Фульчера-Таммана. Показано, энергия активации электропроводности растёт при уменьшении содержания соли в ГПЭ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 25-19-00263).

Литература

1. Arkhipova E.A., Ivanov A.S., Maslakov K.I. et al. Mesoporous graphene nanoflakes for high performance supercapacitors with ionic liquid electrolyte // Microporous and Mesoporous Materials. 2020. Vol. 294. P. 109851.

2. Dai H., Zhang G., Rawach D. et al. Polymer gel electrolytes for flexible supercapacitors: Recent progress, challenges, and perspectives // Energy Storage Materials. 2021. Vol. 34. P. 320–355.

3. George Socrates. Infrared and raman characteristic group frequencies: tables and charts. 3rd ed. Wiley, 2001. 368 p.

4. Saeed M.A.M., Abdullah O.Gh. Effect of high ammonium salt concentration and temperature on the structure, morphology, and ionic conductivity of proton-conductor solid polymer electrolytes based PVA // Membranes. 2020. Vol. 10. P. 262.