Моделирование радиационного дефектообразования в алмазе методом молекулярной динамики с энергиями первичной выбитой частицы 2 и 15 кэВ

Мухин Н.П.

Студент

Филиал Московского Государственного Университета им М.В. Ломоносова в городе Сарове, г. Саров, Россия

e-mail: soni48rus@gmail.com

Синтетический алмаз является перспективным материалом для создания детекторов интенсивного ионизирующего излучения, благодаря высокой радиационной стойкости и уникальным физическим свойствам он подходит для регистрации частиц в экстремальных условиях.

Для изучения процессов деградации материала при облучении используется метод молекулярной динамики (МД) [2]. В МД временная эволюция системы взаимодействующих атомов или частиц отслеживается интегрированием их уравнений движения. Он позволяет моделировать поведение кристаллической решетки и следить за образованием и эволюцией дефектов структуры, чем отличается от метода Монте-Карло. Удобным подходом для моделирования такого процесса является PKA (Primary Knock-on Atom), когда развитие дефектов рассматривается начиная с первой выбитой частицы.

Для реализации метода МД использовалось программное обеспечение LAMMPS [1].  Энергия системы задавалась смешанным потенциалом Терсоффа и Циглера-Бирсака-Литтмарка [3-4]:

Vij=1-fFrij+δVZBLrij+δ+fFrij+δVTersoffrij+δ

Где:

VZBLr=14πϵ0Z1Z2e2rϕra

ZBL-потенциал, который фактически представляет собой модифицированный кулоновский потенциал с экранировкой. Отвечает за сильное отталкивание на малых расстояниях

VTersoffr=fCr[fRr+bijfAr]

Потенциал Терсоффа, включающий в себя двухтельную и трехтельную компоненты, отвечает за притяжение на больших и средних расстояниях и позволяет корректно моделировать ковалентные связи.

Энергия запускаемой частицы была взята равной 2 и 15 кэВ, поскольку эти энергии не требуют задания большой области моделирования для получения адекватных результатов. Была смоделирована алмазная структура, содержавшая в себе 106 атомов углерода. Элементарная ячейка алмаза содержит 8 атомов, решётка относится к кубической сингонии, постоянная решётки – 3.567 Å. Каждый атом углерода в структуре алмаза расположен в центре тетраэдра, вершинами которого служат четыре ближайших атома. Атомы углерода находятся в состоянии sp3-гибридизации. В дальнейшем одному из случайных атомов этой системы придавалась скорость в случайном направлении. Потери энергии на ионизацию учтены путём введения сил трения, что определялось с помощью программы SRIM. Далее моделировалось воздействие частиц на структуру с дефектами, образовавшимися под действием предыдущей частицы. На рисунке 1 представлена зависимость образованных пар Френкеля от времени моделирования для 1, 2, 3 и 4 запусков.

Рисунок 1 – Зависимость числа образованных пар Френкеля от времени моделирования для энергий первичной выбитой частицы 2 кэВ и 15 кэВ

Из рисунка видно, что максимум образованных дефектов в каскаде достигается за доли пикосекунд, после чего происходит их частичная рекомбинация. Начиная с 3-ей частицы, проявляется тенденция к менее резкому развитию каскада, что может быть связано с растущей вероятностью прохождения через дефектные области структуры. При этом доля стабильных дефектов растёт. Модельная ситуация соответствуют флюенсу частиц, равному 1.26*1012 см-2.  Если взять, к примеру, алмаз толщиной 300 мкм и площадью поверхности 7х7 мм2 (как в работе [2]), то общее число частиц, единовременно упавших на его поверхность, будет равно 6.17*1011. Доза, идущая на структурные преобразования, составит 3.82 Гр при энергии 2 кэВ и 28.72 Гр при энергии 15 кэВ. Из результатов моделирования была получена зависимость образованных пар Френкеля от поглощенной дозы, она носит линейный характер (Рис. 2)

Рисунок 2 – Зависимость числа образованных пар Френкеля от поглощенной дозы

Таким образом, был смоделирован процесс радиационного дефектообразования в алмазе при помощи метода молекулярной динамики. Полученные значения оказались несколько меньше, чем полученные методом Монте-Карло в программе SRIM, что связано с тем, что SRIM не учитывает особенности структуры. с каждой новой частицей доля стабильных дефектов растёт. На основании результатов, полученных методом МД, можно оценивать поглощенную дозу и, самое главное, определять, как эта доза влияет на структуру материала.

Список источников:

1. A. Kohlmeyer, S. G. Moore, et al. LAMMPS - a flexible simulation tool for particle-based materials modeling at the atomic, meso, and continuum scales. Comp Phys Comm, 271 (2022) 10817.

2. Jialiang Zhang, Shuo Li et al. Radiation tolerance test and damage of single-crystal CVD Diamond sensor under high fluence particles. arXiv:2511.18308v1 [physics.ins-det]

3. J. Tersoff, Phys Rev B, 39, 5566 (1989); errata (PRB 41, 3248)

4. J.F. Ziegler, J.P. Biersack, U. Littmark, ‘Stopping and Ranges of Ions in Matter’ Vol 1, 1985, Pergamon Press.